|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № 35 Ред. 0 Дата Лист № 1 Листов 25__ |
| Разработал: Поляков В. | Утвердил: Клочко А. | Проверил: Астафьев А. Подолян Д. |
| Материал: | Сплав EN 47100 EN 1676 |
| Операция: | Контрольная |
| Общие сведения. Настоящая инструкция предназначена для контролеров отдела технического контроля и определяет порядок и план контроля изделия «Nano 2 Крышка» после выполнения технологических операций «Резьбонарезная» и «Упаковочная». Продукция на контроль предъявляется партиями. За партию принимаются изделия, изготовленные в течение одной рабочей смены на одном технологическом оборудовании, одним исполнителем и размещенные в одной межоперационной таре. Партия продукции предъявляется на контроль ОТК мастером производственного участка после того, как он лично убедится в соответствии продукции требованиям нормативной документации. Партия продукции должна быть идентифицирована маршрутным листом с указанием наименования продукции, даты изготовления, фамилии работника (или номером смены) заверенного подписью исполнителя. Изделие «Nano 2 Крышка» подвергается контролю на соответствие требованиям «Листа качества продукта Nano-2 Крышка» ред. А. разработанной 10.07.12г предприятием «Schreder» и дополнению № 5 к Договору поставки. Требования к выполнению контроля. Контролировать изделие после выполнения технологической операции «Резьбонарезная». Таблица 1. Величина партии, шт. Объем выборки, шт. Приемочное число, шт. Браковочное число, шт. 51 – 90 | 5 0 1 91 – 150 8 0 1 151 – 280 13 0 1 281 – 500 20 1 2 501 – 1200 32 1 2 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 2 Листов 25__ |
| Внешний вид детали после выполнения операции «Резьбонарезная» должен соответствовать фотографиям №1 - 5. Контроль – сплошной. Метод контроля – визуальный. Фотография 1. |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 3 Листов 25__ |
| Фотография 2. |
|  | Карта контроля литых деталей |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 4 Листов 25__ |
| Фотография 3 |
|  | Карта контроля литых деталей |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 5 Листов 25__ |
| Фотография 4 |
|  | Карта контроля литых деталей |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 6 Листов 25__ |
| Фотография 5 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 7 Листов 25__ |
| Контролировать качество литья и отсутствие недопустимых или не исправленных литейных дефектов. Требования к качеству отливок в соответствии с КК № 31 «Карта контроля литых деталей «Нано-2 Крышка (Штамповочная)» кроме того, на обработанной поверхности допускаются поры диаметром до 0,5 мм и пустоты (газовые пузыри) размером не более 0,75 мм. Контроль – сплошной. Метод контроля визуальный. Изделие должно быть зачищено от облоя, остатков литников и промывников. Наплывы и задиры должны быть зачищены заподлицо с поверхностью детали. Острые кромки и наплывы металла должны быть зачищены. Поверхностные дефекты должны быть устранены (фотографии 6 – 14). Контроль – сплошной. Метод контроля визуальный. Фотография 6 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 8 Листов 25__ |
| Фотография 7 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 9 Листов 25__ |
| Фотография 8 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 15 Листов 25__ |
| Фотография 14 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 16 Листов 25__ |
| Контролировать диаметр отверстия Ø15,5 мм. Контроль – штангенциркулем ШЦ-I-125-0,05 (фотографии 15, 16). Контроль – выборочный. Приемлемый уровень качества (AQL) 1,5, уровень контроля I. Объем выборки, приемочные и браковочные числа в зависимости от величины партии указаны в таблице 1. Фотография 15 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 17 Листов 25__ |
| Фотография 16 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 18 Листов 25__ |
| Контролировать наличие и качество резьбы М8 в отверстиях для крепления светильника (фотографии 17 – 21). Контроль качества резьбы – выборочный. Метод контроля – калибром-пробкой. Контроль наличия резьбы – сплошной. Метод контроля – визуальный. Фотография 17 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 19 Листов 25__ |
| Фотография 19 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 20 Листов 25__ |
| Фотография 20 |

|  | Карта контроля литых деталей |
| --- | --- |
|  | Capot |
| КК № __35_ Ред. 0 Лист № 24 Листов 25__ |
| Фотография 23 |

# Text boxes

ОБРАТИТЬ ОСОБОВЕ ВНИМАНИЕ

ОБРАТИТЬ ОСОБОВЕ ВНИМАНИЕ

ОБРАТИТЬ ОСОБОВЕ ВНИМАНИЕ

ОБРАТИТЬ ОСОБОВЕ ВНИМАНИЕ

Контролируемое отверстие

Замер диаметра отверстия

Отверстия с резьбой М8

При контроле часть калибра-пробки «ПР» должна войти в резьбу свободно и без усилий полностью (до окончания резьбовой части калибра)

При контроле часть калибра-пробки «НЕ» должна войти в резьбу не более чем на 2,5 оборота